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Hallenboden-Schutzbelag 2/1 m
Textile Nadelfilzplatine aus Polypropylen mit Polyolefin Rücken (weiß)
Farben meliert: dunkelgrau, hellgrau, blau, rot, braun

Kriterien:

Format:		2/1 m	

Gesamtdicke:		5,2 mm

Gesamtgewicht:	3.100 g/qm +-10%

Rückseite:		weiße Polyolefin Beschichtung

Brandverhalten: 	Bfl - s1 schwer entflammbar

Fußbodenheizung:	bis 30 Grad Oberflächentemperatur geeignet

Dimensionsstabiltät:	< 0,2%	

Nutzungsklasse:	32 gewerbliche öffentliche Verwendungsbereiche

Farbe:			


z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig

Transport- und Lagerwagen für Teppichfliesen 2/1 m
Hand-Pritschenwagen mit Bremse aus Profilstahl, geschweißt
Kapazität: 400 qm (Empfohlen max. 200-300 qm)

Kriterien:

Transportfläche:	2/1 m

Gesamtlänge:		2,07 m

Traglast:		1.250 kg

Konstruktion:		Profilstahl, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 6037 reingrün

Räder:			Elastic-Vollgummi, grau ohne Profil

Radgröße:		400 / 80 mm

Bremse:		automatische Fahr- und Feststellbremse



z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig
	www.sportbodenschutz.eu
image1.png
(SPORT [:1e1s]3 Vo1 [Va p




